ВАЖНО! Время жизни смеси 6 мин. при температуре 23°С (масса замеса 200 г), поэтому с целью ознакомления с продуктом, настоятельно рекомендуем испытать его в небольшом количестве.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием компоненты должны быть тщательно перемешаны до однородного состояния (не менее 10 мин энергично взбалтывать флаконы).

Жидкий пластик серии DesArt 6M

Соотношение компонентов А:Б - 1 : 1  по объему Общая масса компонентов  указана на упаковке.  Твердость по Шору: 72 D

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентная быстро полимеризующаяся полиуретановая система комнатного отверждения, или жидкая пластмасса для создания декоративных и технических изделий методом открытого литья или ротации.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Простота применения

- Удобное для переработчика соотношение смешения 1:1 по объему

- Отсутствие резкого запаха

- 100% сухой остаток

- Не содержит растворителей или спиртов

- Не требует дегазации

- Легко окрашивается в массе

- Поддается механической обработке

- Полученное изделие обладает превосходными прочностными свойствами

- Высокая ударопрочность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воспроизведение арт-объектов высокой детализации, изготовление прототипов изделий, изготовление рекламно-презентационной продукции, эксклюзивной сувенирной продукции, мебельного декора, моделирование и дизайн, плит для фрезерования, элементов конструкций и т.д. и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства компонентов:

Компонент А – Полиол «Жидкий пластик DesArt M6 А»

Компонент B – Изоцианат «Жидкий пластик DesArt M6 В»

Соотношение А/В – 1:1 по объему, мл

Соотношение А/В – 100 : 108 по массе, г

Вязкость полиола при 23°С (ASTM D 445) – 80±20 сПз

Вязкость изоцианата при 23°С (ASTM D 445) 50±20cПз

Плотность полиола при 23°С (ASTM D 891) – 980 кг/м3

Плотность изоцианата при 23°С (ASTM D 891) – 1080 кг/м3

Цвет полиола и изоцианата прозрачный с желтоватым оттенком.

Свойства процесса полимеризации

Время потери текучести при 23°С – 2 минуты 20 секунд . При увеличении массы смешиваемых компонентов время может сокращаться т.к. в процессе реакции выделяется тепло. Изменение температуры в помещении, формы или компонентов, приводит к изменению времени потери текучести.

Время формования 10± 5 минут в зависимости от изделия  Температура формования при 23± 70°С.

Свойства конечного изделия

Плотность отвержденного полимера при 23°С (ASTM D 891) – 1040 кг/м3

Твердость по Шору Д при 23°С (ASTM D 676) – 70±2 единицы  Твердость по Шору Д при 65°С (ASTM D 676) – 58±2 единицы

Относительное удлинение (ASTM D 638) – 8%

*Свойства получены на пластинах толщиной 10 мм, после 48 часов экспозиции при температуре 23°С

ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием Компоненты А и Б должны быть тщательно перемешаны до однородного состояния (в течение не менее 10 мин энергично взбалтывать флакон)

- Материал необходимо перемешивать каждые 2-3 часа, чтобы избегать расслоения и порчи материала

- Полиол и изоцианат при необходимости можно дегазировать в вакуум-камере

- Отлейте необходимое количество, предварительно перемешанного полиола

- Отлейте необходимое количество, предварительно перемешанного изоцианата

- Перемешайте смесь палочкой или миксером в течение 20-30 секунд

- Перелейте смесь компонентов в чистую емкость и далее перемешивайте еще 10-20 секунд

- Произведите заливку материала в форму

- Выдержите материал в течение 5-10 минут в состоянии покоя

- Проведите термополимеризацию в печи при температуре 50-60*С в течение 4-6 часов для изделий технического назначения

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не наносите материал в закрытых помещениях без вентиляции. Изоцианат токсичен. Вдыхание паров или попадание на кожу может вызвать серьезные аллергические реакции. Материал предназначен только для промышленного использования. Защищать от влаги. Попадание воды в емкость, содержащую компонент B (изоцианат) приводит к образованию углекислого газа, что может вызвать избыточное давление в закрытой емкости.

ХРАНЕНИЕ

Контейнеры с продуктом следует хранить в сухом месте при температуре 20-30 ºС. Не хранить под открытыми лучами солнца, и вблизи от нагревательных приборов. Контейнеры всегда должны храниться плотно закрытыми. Избегать разлива материала. При длительном хранении после вскрытия заводской упаковки, рекомендуется емкость заправить азотом.